Защитим будущее,

извлекая уроки из прошлого

- УРОКИ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ АВАРИИ

| Дата происшествия: | 07.11.2014 | Мероприятия по локализации и устранению причин аварии: 1.Ограничить нагрузку (давление) магистрального газопровода на период проведения работ по выявлению и устранению дефектов. 2 Разработать мероприятия по дополнительным обследованиям в шурфах. 3. Разработать мероприятия по капитальному ремонту с полной заменой спиральношовных труб. Извлеченные уроки: Для газопроводов находящихся в эксплуатации более 30 лет, для снижения уровня аварийности необходимо: 1. Более частое проведению обследований современными средствами диагностики. 2. Ремонт производить с полной заменой трубы дефектного участка. |
| --- | --- | --- |
| Наименование организации: | ООО «Газпром трансгаз Москва» |  |
| Ведомственная принадлежность: | ОАО «Газпром» |  |
| Место аварии: | Участок магистрального газопровода Истьинского ЛПУМГ, 1977 г. ввод в эксплуатацию. |  |
| Вид аварии: | Выброс опасного вещества; пожар; разрушение |  |
| Краткое описание аварии: В режиме эксплуатации лупинга магистрального газопровода «Средняя Азия - Центр 3» произошло разрушение трубной секции с утечкой и возгоранием газа. Последствия аварии: (в т.ч. наличие пострадавших, ущерб) 1. Пострадавших нет. 2. Экономический ущерб – 6436240,70 руб. Причины аварии: 1. Технические причины аварии: |  |  |